Двенадцатая областная научная конференция молодых исследователей

«Шаг в будущее»

Оценка рынка и качества

школьных тетрадей в

торговой сети города Мантурова

Российская Федерация, Костромская область, г. Мантурово

Автор: Каширина Елена

МОУ лицей №1, 10 класс

Научный руководитель: Соколова Ольга Евгеньевна,

учитель химии высшей категории МОУ лицей №1 г. Мантурова

Оценка рынка и качества школьных тетрадей в торговой сети города Мантурова

Каширина Елена

Россия, Костромская область, город Мантурово, муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 , 10 класс

.

Аннотация.

В работе представлена информация о видах и свойствах бумаги, приведены данные по маркетинговым  и лабораторным исследованиям рынка школьных тетрадей г. Мантурова и оценка качества бумаги и дизайна тетрадей и их влияние на здоровье школьников.

Гипотезой послужило мнение, что в отсутствии новых ГОСТов качество тетрадей разных производителей может сильно менятся и не удовлетворять гигиеническим требованиям для учебной печатной продукции.

В связи с широким потреблением школьных тетрадей  качество их является необходимым элементом здоровья школьника. В работе отражена информация о структуре рынка школьных тетрадей с одноцветными обложками и с 12-24 листами в блоке на скрепках как наиболее часто встречающихся в портфелях мантуровских школьников. Одновременно с изучением рынка проводилось лабораторное исследование качества бумаги и структуры тетрадного блока разных производителей. Результаты исследований показали, что тетради отдельных производителей отличаются по технологическим показателям, но отклонения незначительны, производители в условиях конкуренции стремятся сделать свою продукцию более качественной, а следовательно более выгодной.

По результатам исследований были составлены рекомендации для покупателей школьных тетрадей, взрослых и детей.

Оценка рынка и качества школьных тетрадей в торговой сети города Мантурова

Каширина Елена

Россия, Костромская область, город Мантурово, муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 , 10 класс

.

План исследования

По статистике, один российский школьник исписывает за год в среднем 70 тетрадок. По данным Госкомстата, в 2002 г. в России было произведено 1,48 млрд школьных тетрадей.

По данным некоторых источников 45% используемой бумаги  - это бумага импортного производства, не всегда надлежащего качества.  Особенно важно качество, если речь идет о продукции медицинского и детского назначения, к которым относятся учебники и тетради.

Тема работы : Оценка рынка и качества школьных тетрадей в торговой сети города Мантурова. Работа носит исследовательский характер и выполнена с помощью специальных методик, используемых для маркетинговых  и лабораторных исследований

Целью данной  работы является изучение рынка школьных тетрадей как одного из видов продукции, их качество, в частности качество бумаги и ее влияние на состояние здоровья школьников.

Исследование проводилось по двум направлениям: оценка рынка предлагаемых в торговой сети тетрадей и оценка их качества

- Анализ рынка школьных тетрадей в торговой сети г. Мантурова

Объект исследования: школьные тетради,  содержащие 12-18-24 листов в блоке,  с одноцветными обложками – всего 150 образцов

Методика исследования:

- Отбор тетрадей для исследования.

- Классификация тетрадей по производителям

- количественная оценка (%) распределения тетрадей по производителям

- Анкетирование «Моя тетрадь»

Анкетирование проводилось с целью выбора предпочтений непосредственных потребителей школьных тетрадей – учащихся 5-11 классов МОУ лицей №1 г. Мантурова – 150 человек

Респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы:

- Кто выбирает Вам тетради?

- Если вы сами покупаете тетради, то отметьте любым знаком свойства, по которым вы выбираете тетрадь

- Напишите 3 основные характеристики, которыми должна обладать качественная школьная тетрадь

- Исследование качества бумаги, применяемой для производства школьных тетрадей

Лабораторная работа №1. Определение удельной массы и плотности 1 м2  бумаги

Цель работы: определить удельную массу и плотность бумаги выбранных образцов различных производителей

Приборы и принадлежности: весы с точностью взвешивания до четвертого знака после запятой, микрометр индикаторного типа, линейка, ножницы, шаблон для вырезания образцов 10x10 см, карандаш.

Методика и порядок выполнения работы.

- отобрать образцы бумаги:

2). 	С помощью шаблона вырезать по образцу из предложенных типов бумаги размером 10x10 см (площадь 0,01 м~). Взвесить образцы с точностью до четвертого знака после запятой. Чтобы определить массу 1 м2 бумаги, надо полученные значения веса умножить на 100. Полученные значения занести в таблицу 1.

3). 	Определить толщину листа с помощью микрометра. Значение толщины бумаги замеряется с точностью до 0,005 мм.

4).	Определить плотность бумаги  по формуле:

d=M/V=M/(104 *hcр), г/см3,

где М - масса 1 м2, V - объём, равный произведению площади (1 м2 = 104 см) на толщину (hсp). Полученные результаты занести в таблицу

5).Сравнить полученные результаты с требованиями ГОСТа – плотность бумаги должна быть не менее 0,65 г/см3

Лабораторная работа №2. Изучение отношения бумаги к жидкости

Цель работы: изучить отношение исследуемых образцов к жидкости, характеризующее степень проклейки бумаги, влагопоглощения, капиллярных свойств

Приборы, принадлежности и химикаты: стандартные чернила для определения степени проклейки, контрольная линейка, ножницы, дистиллированная вода, химический стакан.

Методика №1    «Определение степени проклейки бумаги методом лодочки»

Методика и порядок выполнения работы.

1).  из испытуемой бумаги вырезают 2 образца размером 60x60 мм. Из этих образцов делают лодочки. При этом размеры лодочек должны соответствовать следующим значениям: основание 50x50 мм, высота бортика - 5 мм.

2). Лодочки опустить в кювету со специальными чернилами, одновременно включая секундомер, и определить время (с), соответствующее равномерному окрашиванию основания лодочки.

3). Определить степень проклейки f по формуле:        f=0,6m2 /t,

где t - время, соответствующее равномерному окрашиванию основания лодочки, с;    m - масса 1 м2 испытуемой бумаги, г.

4). В соответствии с таблицей 1 определить степень проклейки бумаги.

Характер проклеивания бумаги                            Таблица 1

| Характер проклеивания бумаги | f |
| --- | --- |
| Полностью проклеенная | Не более 10 |
| Проклеенная на 3/4 | 10...100 |
| Проклеенная на 1/2 | 100...500 |
| Проклеенная на 1/4 | 500... 1000 |
| Непроклееная | 1000 и более |

Чем больше степень проклейки, тем меньше бумага будет промокать, т.е. облегчает ее использование для письма и рисования

Методика №2 «Определение капиллярной впитываемости»

Методика и порядок выполнения работы.(1 способ)

Метод заключается в определении высоты поднятия жидкости по капиллярам бумаги за определенный промежуток времени после погружения одного конца бумаги в воду.

- Вырезать полоски бумаги размером 15x230 мм в машинном и поперечном направлениях.

- На одном из концов полоски бумаги нанести линии на расстоянии 10 мм от края.

- Полоски закрепить в зажимах прибора так, чтобы линии, проведённые на образцах, находились на одном уровне с поверхностью воды, в момент касания поверхности воды включают секундомер.

- Через 10 минут производят отсчет высоты поднятия жидкости по линейке с точностью до 1мм. Измерения заносятся в таблицу

Методика и порядок выполнения работы.(2 способ)

- На лист бумаги нанести 1 каплю чернил.

- Наблюдать расплывание чернильного пятна, его размер и форму. Чем выше капиллярность, тем меньше размер пятна. Кроме этого, этот метод позволяет оценить и расположение волокон в бумаге. Если пятно вытянуто в одном направлении, то преимущественно в этом же направлении расположены целлюлозные волокна

- Оценка качества тетрадей

- Оценка внешнего вид и прочности обложки - она должна быть гладкой, и через нее не должен просвечивать текст;

- Оценка качества разлиновки: должны соблюдаться перпендикулярность сторон и совпадение линий линовки на обеих сторонах листа

- Оценка тетрадного блока:  обрез тетради должен быть качественным, , скобы должны быть точно по сгибу тетради и не ломаться при разгибании.

По результатам всей проделанной работы представлена сводная таблица по сравнению образцов бумаги разных производителей.

При выполнении работы были использованы следующие источники:

- Определение качественных показателей бумаги и картона для изготовления тары : методические указания / сост. : А.А. Букин,  С.Н. Хабаров. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006.

- Тетради школьные. Технические условия ГОСТ 12063-89. Официальное издание государств.ком СССР по упр. Кач. Продукции и стандартам. М., 1989

- Большая Российская энциклопедия. Т4 – М.: «Научное издательство Большая Российская энциклопедия», 2006

- Основы потребительских знаний: Учебник для старших классов общеобр. учреждений./ Виноградова И., Кокорев Р., Колосова М. и др. Под общ. ред. П.Крючковой.- 3-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2001

Оценка рынка и качества школьных тетрадей в торговой сети города Мантурова

Каширина Елена

Россия, Костромская область, город Мантурово, муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 , 10 класс

.

Научная статья

Без преувеличения можно сказать, что каждый человек использует бумагу или изделия из неё повсеместно. Роль бумаги в истории культуры неоценима. Письменная история человечества насчитывает около 6 тысячелетий, и началась ещё до изобретения бумаги. Письмо является знаковой системой фиксации речи, позволяет сохранять её во времени и передавать на расстояния. Даже при широком распространении радио, телевидения, компьютерной техники  бумага, как средство хранения информации, не перестаёт играть важную роль.

На сегодняшний день в России общая площадь лесного фонда  составляет 70% площади страны, но только 45% этого количества оцениваются как леса, выгодные для коммерческого использования. Следовательно, один из путей рационального использования лесного фонда – глубокая переработка древесины. Вместе с тем, только 1,7% веса всей товарной продукции России составляет продукция целлюлозно-бумажной промышленности. По данным некоторых источников 45% используемой бумаги  - это бумага импортного производства, не всегда надлежащего качества.  Особенно важно качество, если речь идет о продукции медицинского и детского назначения, к которым относятся учебники и тетради.

В связи с предполагаемым строительством целлюлозно-бумажного комбината в моем родном городе Мантурово, меня как и всех людей волнуют вопросы безопасности производства и выпускаемой продукции.

Целью моей работы является изучение вопросов, связанных с основными принципами химического производства бумаги, оценить рынок школьных тетрадей как одного из видов продукции, качество бумаги и ее влияние на состояние здоровья школьников.

Классификация и назначение бумаги.

Известно более 600 видов бумаги. При достаточно высокой прочности бумага имеет капиллярно-пористую структуру, что обеспечивает хорошее взаимодействие поверхности с краской и клеевыми растворами, лёгкость и компактность изделий из неё. Наиболее обширная сфера применения бумаги – полиграфическая промышленность. Бумагу для печати можно классифицировать по следующим основным признакам:

- способу печати – для высокой печати, плоской офсетной  печати, глубокой печати;

- по волокнистому  составу: чистоцеллюлозная, с содержанием древесной массы ;

- по массе 1 м2 листа

- по отделке - машинной гладкости, каландрированная, с покровным пигментным слоем (мелованная), с различной поверхностью - глянцевая, матовая, шёлковая, с фактурным рисунком и др.;

- по форме выпуска – листовая и рулонная

- по назначению

Виды бумаг  различного назначения обладают различными свойствами: для письма (почтовая, писчая, конвертная, тетрадная и др.); многокрасочная этикеточная; декоративная (под бархат, кожу, металлизированная и др.); обойная; чертёжно-рисовальная (ватман, калька и др.); промышленно-техническая (патронная, наждачная, прокладочная, асбестовая); светочувствительная (для светокопий, фотографий  и др.); электроизоляционная (конденсаторная, кабельная); обёрточная, жиронепроницаемая, санитарно-гигиеническая, фильтровальная и др. Для картографической продукции, денежных купюр применяется бумага особо прочная и износостойкая на излом, деформацию, истирание, в том числе синтетическая , изготовляемая по традиционной бумажной технологии из химических волокон (поливинилспиртового, полиамидного и др.) и полимерных плёнок.

Бумага, изготавливаемая для других сфер применения, в зависимости от назначения должна отвечать определённым требованиям, иметь состав, соответствующий заданным техническим характеристикам.

Качество бумаги для школьной печатной продукции

При всём разнообразии бумага должна иметь равномерную толщину; чистую, без морщин, пятен и др. повреждений гладкую поверхность, хорошо воспринимающую печатную краску; определённую белизну или однородный цвет; обладать непрозрачностью и светостойкостью, достаточной механической прочностью; минимальной абразивностью.

Особыми свойствами должна обладать бумага, используемая для изготовления школьной печатной продукции

Бумага, предназначенная для изготовления учебников, должна обеспечивать хорошую видимость печатного текста, должна быть белой или слегка желтоватого цвета, обеспечивать достаточный контраст между печатными знаками и фоном.         Поверхность бумаги должна быть ровной, гладкой, чистой, без волосков и пятен, без значительного глянца.          Качество полиграфических материалов и бумаги определяет санитарное состояние учебника. Низкое качество переплета, использование шероховатой, рыхлой, непроклеенной бумаги способствует быстрому загрязнению и порче учебника, что затрудняет воспитание гигиенических навыков и может оказаться небезопасным в эпидемическом отношении.

Использование некачественной бумаги  учебников может приводить к развитию повышенного зрительного утомления, его кумуляции и способствовать развитию миопии (близорукости) у школьников.

По данным лаборатории аналитических исследований и стандартизации при институте медицинской гигиены и экологии 45% бумаги для школьных тетрадей производится за границей (Китай, Белоруссия, Польша, Литва и др.). Очень часто это не совсем качественный товар (особенно, если он изготовлен в Китае). Еще 45% бумаги обеспечивают отечественные производители, которые изготавливают ее из макулатуры, отбеливая небезопасными оптическими отбеливателями. Лишь оставшиеся 10% производителей изготавливают тетради из писчей бумаги.

Школьные тетради представляют собой изделия объемом 12, 18, и 24 листа с различными видами линовки. В бывшем Советском Союзе ГОСТы строго регламентировали типы и параметры бумаги для блока и обложки.  В них определены основные требования, которым в обязательном порядке должны соответствовать все выпускаемые тетради: качество бумаги, размер, линовка, интенсивность линий, поля и т. п.

Последний раз эти ГОСТы пересматривались более 15 лет назад, и сейчас планируется, что в ближайшее время в них будут внесены изменения.

В современных условиях качеству школьных тетрадей предъявляются еще более жесткие требования: внешний вид и прочность обложки - она должна быть гладкой, и через нее не должен просвечивать текст; листы тетради должны быть белыми и прочными, авторучка - хорошо писать по поверхности листа, а чернила не растекаться по поверхности бумаги. Кроме того, обрез тетради должен быть качественным, должны соблюдаться перпендикулярность сторон и совпадение линий линовки на обеих сторонах листа, скобы должны быть точно по сгибу тетради и не ломаться при разгибании.

В настоящее время на российском рынке можно встретить тетради, сделанные из бумаги, начиная от серой, так называемой "типографской", и кончая супербелой с применением оптических отбеливателей.

В целом все школьные тетради по качеству и, соответственно, по цене можно разделить на 4 основные категории:

- Серая бумага обложка в одну краску

- Хорошая бумага (офсет № 1), обложка в одну краску.

- Хорошая бумага (офсет № 1), обложка с полноцветной печатью

- Бумага высшего качества, как правило, с оптическим отбеливателем, обложка из мелованной бумаги повышенной плотности с полноцветной печатью, скругленные углы

Основные производители школьных тетрадей - Архангельский ЦБК, ЗАО "Бумизделия" (Москва), Тулабумпром, Полотняно-заводская и Кондровская бумажные фабрики (Калужская обл.), Каменская БКФ, (Тверская обл.).

Исследование рынка школьных тетрадей и их качества в торговой сети

Для школьников наибольшее значение имеют виды бумаги, использующихся для выпуска учебной литературы и тетрадей. К выпуску школьной печатной продукции предъявляются строгие требования, которые зачастую не выполняются.  Некачественная бумага или нечеткая печать приводит к увеличению зрительной нагрузки школьников. По данным гигиенистов за время обучения в школе у 17% школьников происходит снижение зрения.

При анализе рынка школьных тетрадей проводилось анкетирование учащихся и исследование используемых школьниками тетрадей. Для анализа была сделана выборка тетрадей, содержащих 12-18-24 листов в блоке,  с одноцветными обложками – всего 150 образцов

Результаты исследования показали, что в торговой сети г. Мантурово представлена продукция пяти производителей.:

ООО «Маяк канц», г. Пенза;

ОАО «Полотняно-заводская бумажная фабрика», калужская область;

ЗАО «Бумизделия», ТД «Восход» г. Москва;

ОАО «Архангельский ЦБК»;

ОАО «Тулабумпром», г. Тула.

Количество продукции неодинаково. Наибольший вес в торговой сети имеет продукция ОАО «Архангельский ЦБК – 89,1%, на долю остальных фабрик приходится чуть больше 10 % всех тетрадей

Анкетирование проводилось с целью выбора предпочтений непосредственных потребителей школьных тетрадей – учащихся 5-11 классов МОУ лицей №1 г. Мантурова – 150 человек

Респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы:

- Кто выбирает Вам тетради?

- Если вы сами покупаете тетради, то отметьте любым знаком свойства, по которым вы выбираете тетрадь

- Напишите 3 основные характеристики, которыми должна обладать качественная школьная тетрадь

По результатам анкетирования были получены следующие сведения:

| Вопросы | Ответы респондентов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Кто покупает Вам тетради? | 96,6% покупают самостоятельно |  |  | 3,4% - покупают родители |  |  |
| - Какие критерии при выборе тетрадей Вы используете? | 44, 1% - нравится обложка | 25,3% - качественная бумага | 5,4% - устраивает цена |  | 10,7% - общее качество тетрадей | 14,2% - четкая разлиновка, поля |
| - Какими свойст-вами должна обладать качественная школьная тетрадь? | Красивая обложка, белая бумага, качественная бумага, крепкий переплет, ровная разлиновка, четкие линии |  |  |  |  |  |

Качество тетрадей определяется многими параметрами. Среди них можно выделить 2 главных – качество бумаги и качество печати тетради.

В перечень профессиональных технических характеристик бумаги входят показатели гладкости, прочности на разрыв, степени проклейки, белизны, плотность, жесткость, непрозрачность, равномерность просвета, и др.

Многие свойства бумаги, такие как равномерность просвета, белизна, цвет, гладкость, можно определить визуально или с помощью осязания. Но некоторые свойства определяются только в лабораторных условиях.

Лабораторная работа №1

Определение удельной массы и плотности 1 м2  бумаги

Цель работы: определить удельную массу и плотность бумаги выбранных образцов различных производителей

Для анализа были отобраны  образцы бумаги:

Образец №1 - ООО «Маяк канц», г. Пенза;

Образец №2 - ОАО «Полотняно-заводская бумажная фабрика», Калужская область;

Образец №3 - ЗАО «Бумизделия», ТД «Восход» г. Москва;

Образец №4 - ОАО «Архангельский ЦБК»;

Образец №5 - ОАО «Тулабумпром», г. Тула.

При помощи методики определения плотности бумаги была рассчитана плотность представленных образцов, результат был сопоставлен с требованиями ГОСТа – плотность бумаги должна быть не менее 0,65 г/см3. В ГОСТе -1989 года не говорится о верхнем пределе плотности, но увеличение плотности бумаги для тетрадей выше 0,80 г/см3 заметно «утяжеляет» тетрадный блок, что отрицательно сказывается на общем весе портфеля,  особенно младших школьников.

Результаты исследования:

Таблица 1

| Образец | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса 1м2, г | 50,3752 | 50,1314 | 59,8778 | 60,1012 | 60,2235 |
| Плотность, г/см3 | 0,62875 | 0,668 | 0,7475 | 0,75125 | 0,66888 |

Плотность бумаги представленных образцов соответствует требованиям ГОСТа 12063-89, кроме образца №1, где плотность бумаги меньше требуемых значений, но отклонение незначительное.

Лабораторная работа №2

Изучение отношения бумаги к жидкости

Цель работы: изучить отношение исследуемых образцов к жидкости, характеризующее степень проклейки бумаги, влагопоглощения, капиллярных свойств

Методика №1    «Определение степени проклейки бумаги методом лодочки»

Методика и порядок выполнения работы.

Суть метода заключается в определении сопротивления бумаги проникновению специальных водных чернил. Для этого из испытуемой бумаги вырезают 2 образца размером 60x60 мм. Из этих образцов делают лодочки. При этом размеры лодочек должны соответствовать следующим значениям: основание 50x50 мм, высота бортика - 5 мм.

Затем лодочки опускают в кювету со специальными чернилами, одновременно включая секундомер, и определяют время (с), соответствующее равномерному окрашиванию основания лодочки. Степень проклейки f определяют по формуле:

f=0,6m2 /t,   где t - время, соответствующее равномерному окрашиванию основания лодочки, с;   m - масса 1 м2 испытуемой бумаги, г.

В соответствии с таблицей 1 определяют степень проклейки бумаги.

Чем больше степень проклейки, тем меньше бумага будет промокать, т.е. облегчает ее использование для письма и рисования. Но с другой стороны очень высокая степень проклейки будет приводить к «скатыванию» краски с поверхности листа, т.к. впитывание и удержание на поверхности минимальное

Методика №2 «Определение капиллярной впитываемости»

Методика и порядок выполнения работы.

Метод заключается в определении высоты поднятия жидкости по капиллярам бумаги за определенный промежуток времени после погружения одного конца бумаги в воду. Для испытания вырезают полоски бумаги размером 15x230 мм в машинном и поперечном направлениях. На одном из концов полоски бумаги проводят линии на расстоянии 10 мм от края.  Затем образцы погружают в воду на 10 мм, в момент касания нулевым делением линейки поверхности воды включают секундомер. Через 10 минут производят отсчет высоты поднятия жидкости по линейке с точностью до 1мм. Измерения заносятся в таблицу 3.

Результаты исследования:

Степень проклейки бумаги различных производителей             Таблица 3

| № образца | Степень проклейки | Капиллярная впитываемостъ, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проклеенная на 3/4 | 28 |
| 2 | Проклеенная на 3/4 | 37 |
| 3 | Полностью проклеенная | 3 |
| 4 | Проклеенная на3/4 | 34 |
| 5 | Полностью проклеенная | 5 |

Капиллярную впитываемость можно проанализировать и методом капли. На лист бумаги нанести 1 каплю чернил. Наблюдать расплывание чернильного пятна, его размер и форму. Чем выше капиллярность, тем меньше размер пятна. Кроме этого, этот метод позволяет оценить и расположение волокон в бумаге. Если пятно вытянуто в одном направлении, то преимущественно в этом же направлении расположены целлюлозные волокна (приложение 2).

Вывод: капиллярная впитываемость представленных образцов различна. Наиболее соответствует ГОСТ-12063-89 образцы бумаги образцов №1,2,4

Качество школьных тетрадей зависит не только от качества бумаги, но и внешний вид, качество разлиновки, качество тетрадного блока.

- Оценка внешнего вид и прочности обложки - она должна быть гладкой, и через нее не должен просвечивать текст;

- Оценка качества разлиновки: должны соблюдаться перпендикулярность сторон и совпадение линий линовки на обеих сторонах листа

- Оценка тетрадного блока:  обрез тетради должен быть качественным, , скобы должны быть точно по сгибу тетради и не ломаться при разгибании.

По результатам всей проделанной работы представлена сводная таблица по сравнению образцов бумаги разных производителей.

| Вопросы для сравнения | Образец №1 | Образец №2 | Образец №3 | Образец №4 | Образец №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производи-тель | 000 «Маякканц», г. Пенза | ОАО «Полотняно-заводская бумажная фабрика», Калужская область | ЗАО «Бумизделия» ТД «Восход» г. Москва | ОАО «Архангель- ский ЦБК» | ОАО «Тулабум-пром», г. Тула |
| Наличие соответствия Российскому стандарту | Соответ- ствует | Соответ-ствует | Соответ-ствует | Соответ-ствует | Нет знака соответствия |
| ГОСТ или ТУ | ГОСТ 12063-89 | ТУ 5461-017-00278965-2003 | ГОСТ 12063-89 | ТУ-5461-005-00279195-98 | ТУ 5463-003-18017797-2000 |
| Масса 1 м2 | 50,3 г | 50,1 г | 59,8 г | 60,1 г | 60,2г |
| Толщина листа | 0,08 мм | 0,075 мм | 0,08 мм | 0,08 мм | 0,09 мм |
| Плотность г/см3 | 0,62875 | 0,668 | 0,7475 | 0,75125 | 0,6688 |
| Равномер-ность просвета | Равномерн. | Наиболее равномерн | Самый равномерн | Наиболее равномерн | Неравномер |
| Белизна, цвет | белый | белый | Белый с матовым отттенком | Белый, отлич. белизной | серый |
| Степень проклейки | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4 | 1 |
| Светоотражение | матовый | матовый | Сильный блик | матовый | матовый |
| Поверхность листа | гладкая | гладкая | гладкая | гладкая | Сильно шероховат |
| Качество разлиновки | Цвет линий синий, несовпаде-ние линий на обеих сторонах листа значительн | Цвет линий голубой, несовпаде-ние линий на обеих сторонах листа значительн | Цвет линий серый, несовпаде-ние линий на обеих сторонах листа на 0,5 мм | Цвет линий фиолет., несовпаде-ние линий на обеих сторонах листа на 0,5 мм | Цвет линий синий., совпадение линий на обеих сторонах листа |
| Качество обложки | Шероховат. | гладкая | гладкая | Гладкая | Сильно шероховат. |
| Качество тетрадного блока | ровный | ровный | ровный | ровный | ровный |
| Прочность скрепки | прочная | Прочная, немного смещена от центра | прочная | прочная | прочная |

Полученные результаты показывают, что  в торговой сети г. Мантурова преобладают тетради ОАО «Архангельский ЦБК» (89,1%). Качество всех представленных образцов тетрадей  близко к нормам, содержащимся в ГОСТах, но т.к. три из представленных образцов изготавливаются с применением технических условий (ТУ), все образцы отличаются по своим параметрам от ГОСТ. Наиболее качественные тетради выпускают ОАО «Архангельский ЦБК» и ЗАО «Бумизделия» ТД «Восход». Эти образцы отличаются более качественной бумагой и качеством тетрадного блока. Наименее качественные тетради выпускаются на предприятии ОАО «Тулабумпром»: шероховатая, сильно проклеенная, темная бумага вызывает зрительное утомление у школьников и может привести к снижению зрения.

Так как рынок школьных тетрадей в большей степени представлен продукцией ОАО «Архангельский ЦБК», то можно сделать вывод, что дети города Мантурова в значительной степени защищены от недоброкачественной продукции.

Рекомендации для покупателей при выборе школьной тетради:

- При выборе тетради обращайте внимание на обложку: чем глаже и плотнее бумага, тем дольше тетрадь сохранит привлекательный вид

- Желательно, чтобы уголки были скруглены – так они меньше будут загибаться

- Тетрадный блок должен быть ровный, без «задиров», листы блока должны совпадать между собой и с обложкой

- Бумага белая, но без «бликов», иначе «зайчики будут раздражать глаза ребенка, гладкая, но не очень, чтобы ручка легко писала, а не скользила. Шероховатая бумага заставляет прикладывать больше усилий для детской ручки, дети быстрее устают

- Цвет разлиновки лучше серый – меньше устают глаза, линии двух сторон должны совпадать, чтобы не создавать эффекта раздвоения и не напрягать зрение.

Лучший помощник в выборе – стремление к сохранению здоровья детей

Список использованных ресурсов

- Бумага //БРЭ. Т4 – М.: «Научное издательство Большая Российская энциклопедия», 2006

- Гонченко Т. Защитим детей от … канцтоваров./ Газета «Лица» -  http://www.the-persons.com.ua/news/potrebitel/3014/

- Канцелярские товары. – http://www.kancelyarka.ru

- Малахова В.Д. и др. Планирование качества тетрадей// Методы менеджмента качества – 2002 - №5

- Определение качественных показателей бумаги и картона для изготовления тары : методические указания / сост. : А.А. Букин,  С.Н. Хабаров. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006.

- Основы потребительских знаний: Учебник для старших классов общеобр. учреждений./ Виноградова И., Кокорев Р., Колосова М. и др. Под общ. ред. П.Крючковой.- 3-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2001

- Тетради школьные. Технические условия ГОСТ 12063-89. Официальное издание государств.ком СССР по упр. Кач. Продукции и стандартам. М., 1989

- Технология: учебник для уч.10 класса общеобразовательной школы/ Под ре. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2001