## Slide 1: Разработка урока по столярному делу по теме «Виды ремонта мебели».

## Slide 2: Тема урока: «Виды ремонта мебели. Дефектная ведомость».
Цель урока:
Научиться определять необходимый вид ремонта мебели.
Составить план ремонта узлов соединения склеиванием.

## Slide 3: РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
При длительной или неправильной эксплуатации мебели возникает необходимость в ее ремонте. У изделий ослабляются клеевые соединения, древесина разрушается и стирается в местах соприкосновения деталей. Если мебель находится вблизи отопительных приборов или в сырых помещениях, на ней могут возникнуть трещины. Из-за небрежного обращения, на мебели появляются вмятины, заколы, задиры. Изнашивается и лакокрасочное покрытие, образуются трещины, белые пятна, изменяется цвет. Происходит это от попадания на поверхность мебели воды, растворителей, размещения на поверхности горячих предметов.
Сохранность мебельных изделий и продолжительность их использование зависит не только от конструкции и качества изготовления, но и от правильного обращения и ухода за ними.
Мебель должна находиться постоянно в сухом и отапливаемом помещении. В то же время нельзя ставить стулья, столы и другие предметы близко к отопительным приборам.
Во время эксплуатации мебель нужно устанавливать на ровном полу так, чтобы предметы касались пола всеми опорными точками и не было перекоса. Мебель лучше переносить, а не передвигать, все вещи при этом вынуть.

## Slide 4: Виды ремонта мебели.
По способу восстановления мебели можно выделить несколько видов ремонта.
Ремонт узлов соединения склеиванием.
Ремонт деталей.
Ремонт с заменой деталей.
Подгонка и навеска элементов при ремонте.
Ремонт отделки и покрытий.

## Slide 5: 1. Ремонт узлов соединения склеиванием.
Полная переклейка всех узлов соединений.
З а п о м н и !
1. Разбирать старые клеевые соединения нужно осторожно, не ломая шипов; при ударе киянкой и молотком по детали следует подкладывать брусок.
2. Перед разборкой необходимо проставить номера на деталях соединений для последующей сборки.

## Slide 6: 2. Ремонт деталей.
Шиповые соединения
Наклеивание на поверхность шипа шпона или ткани для уплотнения соединения
Если шип имеет трещины, их пропиливают тонкой пилой (лобзиком) и вставляют клинья.
Если шип разрушен, его спиливают и заменяют новым. При замене ящичного шипа на внутренней стороне доски делают выемку, равную по ширине размеру шипа, а по глубине – половине толщины доски. В нее подгоняют и вклеивают Г-образный брусочек из той же породы древесины, с таким же направлением волокон.
Если нужно произвести замену рамного прямого шипа, делают прямой вставной шип.

## Slide 7: 2. Ремонт деталей.
В процессе восстановления брусковых деталей (сломанных поперек волокон, если их части сохранились и место излома не разрушено) нужно осторожно очистить края от загрязнений, стараясь не обломить защепы, и соединить обломки. Если стык получается достаточно плотным, в обеих частях детали просверливают отверстия на глубину 20—30 мм и соединяют их вставными круглыми шипами на клею. Так же поступают при косом изломе древесины.
Если в месте торцового излома древесина имеет трещины и склеивание встык не обеспечит необходимой прочности, соединение укрепляют пластинками из такой же древесины, подобранными по цвету и текстуре (при прозрачной отделке). Их вставляют с тех сторон, которые менее просматриваются.
При изломе в торец сращивание можно выполнить вставками.

## Slide 8: 2. Ремонт деталей.
4. Если место излома сильно разрушено и первоначальную форму детали получить невозможно, стыки выравнивают, удаляют часть древесины, которую восполняют затем, вклеивая Т-образную вставку. При прозрачной отделке вставка должна быть подобрана по текстуре и цвету и располагаться с внутренней (невидимой) стороны детали.

## Slide 9: 2. Ремонт деталей.
5. Наращивают бруски по длине, как правило, путем склеивания старой и новой частей «на ус», при необходимости соединение усиливают круглыми вставными шипами. (г)
6. В некоторых случаях при наращивании несущих деталей (напри-мер царги стула) применяют соединение на косой замок. При необхо-имости его усиливают дополни-тельной пластинкой, установленной с внутренней стороны и невидимой снаружи (д).
7. У направляющих брусков ящиков, изношенную часть удаляют, делая прямоугольный вырез с помощью стамески или зензубеля, затем вклеивают новый брусок из твердой древесины.

## Slide 10: 2. Ремонт деталей.
8. Ремонт соединений досок на гладкую фугу, ослабленных в результате коробления щитов или усушки, производят через укрепление поперечными шпонками трапециевидного или прямоугольного поперечного сечения. Их вставляют в пазы, сделанные на внутренней (не лицевой) стороне детали (г).
9. Традиционный метод – укрепление соединений на гладкую фугу вставками в форме шипа «ласточкин хвост» (д).
10. Когда трещина проходит посередине филенки и текстура древесины сложная, а сквозная трещина проходит по центру панели, ее заделывают вставкой из массивной древесины, подобранной по породе и цвету (б).

## Slide 11: 2. Ремонт деталей.
Трещины на плоских деталях (филенках, доньях ящиков, крышках столов и др.) заделывают рейками или клиньями, выпиленными из дерева той же породы, что и деталь, того же цвета и с таким же направлением волокон .
Предварительно края трещины выравнивают стамеской и зачищают, придавая ей клиновидное или прямоугольное сечение. Расширяют трещину стамеской, создавая полость определенной формы, затем вырезают вставку такой же формы, но так, чтобы она при заделке в полость немного выступала над поверхностью детали. При заделке вставки должны заходить в подготовленную полость под воздействием легких ударов киянки. Образовавшийся выступ обрезается и зачищается заподлицо с поверхностью.

## Slide 12: 2. Ремонт деталей.
ЗАПОМНИ!
Заделка должна прочно соединятся с древесиной изделия.
Нужно всегда стремиться установить прочную заделку, но как можно меньшего размера.

## Slide 13: 3. Ремонт с заменой деталей.
1. Замена направляющих брусков для ящика.
2. Замена полок в письменных столах, шкафах, тумбочках .
3. Замена обкладок, штапиков в рамках и щитах.
4. Замена ножек, царг и проножек в табуретах, стульях и креслах.
5. Замена деталей (продольных, средних и боковых брусков, ножек)
в ящиках, скамейках, табуретах.

## Slide 14: 3. Ремонт с заменой деталей.
Утраченные деталей из массива древесины (ножки, царги, проножки, карнизы и т. п.) восполняют путем копирования таких же деталей.
Направляющие бруски ящиков, как правило, сильно изнашиваются. Если они приклеены к боковым стенкам корпуса и их можно отнять и заменить новыми.
При копировании детали сложной формы оригинал следует обмерить, сделать шаблон из плотной бумаги или картона, затем наложить на заготовку, и очертить контур детали. Затем постепенно, сначала пилой, а потом стамесками снять лишний материал и, постоянно контролируя размеры и форму в характерных местах, изготовить заданную деталь

## Slide 15: 4. Подгонка и навеска элементов при ремонте.
Подгонка и установка полок.
Замена полкодержателей различной конструкции.
Подгонка и навеска дверей с заделкой старых гнезд и отверстий.
Подгонка и установка ножек к шкафам.
Установка мебельной фурнитуры.

## Slide 16: Мебельная фурнитура

## Slide 17: 5. Ремонт отделки и покрытий.
Ремонт облицовки.
Восстановление растрескавшихся поверхностей
Ремонт поверхности поврежденной насекомыми-вредителями.
Ремонт лакокрасочных покрытий.
При длительной эксплуатации каких-либо изделий и предметов мебели наиболее часто повреждаются облицованные шпоном поверхности.
Дефекты облицовки встречаются на пластях и кромках щитовых и брусковых деталей в виде отслаивания шпона, забоин, сколов, вмятин, трещин, царапин и др.
Перед устранением дефектов облицовки старое лакокрасочное покрытие обычно удаляют.
Старую облицовку снимают с помощью тонкого и широкого стального ножа с закругленным кончиком.
Для облицовывания применяют высококачественный костный, мездровый или рыбий клей.
Традиционный способ приклеивания облицовочного слоя – облицовывание впритирку.

## Slide 18: 5. Ремонт отделки и покрытий.
Криволинейные поверхности облицовывают с помощью сыпучих цулаг, представляющих собой металлические ящики или мешки из плотной ткани, наполненные нагретым песком. Для устранения дефектов в виде вздутия над сучком вследствие усыхания основы или проседания над сучком вследствие разбухания основы необходимо удалить сучок, заделать отверстие пробкой из древесины и заклеить его шпоном.
Для устранения воздушного пузыря, вызванного впадиной на поверхности основы, необходимо надрезать и приподнять шпон, ввести под него клей с наполнителем и притереть шпон.
Глубокие трещины, заколы, вмятины заделывают вставками, которые должны быть тщательно подобраны по текстуре и цвету шпона.

## Slide 19: 5. Ремонт отделки и покрытий.
Лакокрасочное покрытие.
Царапины и потертости
для реставрации используются специальные ретуширующие маркеры и карандаши, которые просто закрашивают дефекты.
Глубокие царапины и сколы
мебельный воск эффективно помогает справиться с глубокими царапинами и небольшими сколами.
Удаление старого лакокрасочного покрытия
чтобы избавиться от прежнего покрытия, будь то лак или краска, необходимо использовать специальную смывку.
Окраска
для покраски мебели в основном используют акрил или алкидную эмаль.
Лаковое покрытие.
обычно новую мебель отделывают полиэфирными, нитроцеллюлозными или полиуретановыми покрытиями; старая мебель может быть покрыта спиртовыми или масляными лаками; выяснив какой лак применен на ремонтируемой мебели, новое покрытие надо нанести таким же.

## Slide 20: 5. Ремонт отделки и покрытий
Запомни!
Масляные и эмалевые краски, а также растворители огнеопасны.
При высыхании красок растворители испаряются. Их пары ядовиты.
Нельзя протирать руки скипидаром или растворителями, моют руки только горячей водой с мылом..
Одежду очень трудно очистить от краски, поэтому работать надо аккуратно.

## Slide 21: План работы при ремонте мебели.
Ознакомиться с конструкцией изделия, соединениями деталей и элементов.
Определить вид ремонта.
Разобрать изделие частично или полностью. При разборке необходимо сохранить узлы и детали, крепежную и лицевую фурнитуру и высвободить детали и элементы, требующие замены (ремонта).
Очистить соединения от старого клея, отремонтировать детали (элементы), изготовить новые взамен тех, которые восстановить невозможно.
Склеить элементы, собрать корпус изделия.
Подогнать и установить полкодержатели, полки, ящики, направляющие и ходовые бруски (от вида изделия).
Подогнать и навесить двери, установить фурнитуру, зачистить отдельные места и покрыть лаком (краской).

## Slide 22: Дефектная ведомость
Таблица которую заполняют при выполнении ремонта любого изделия.
В ней содержаться сведения:
о виде дефекта изделия;
виде ремонта (для устранения этого дефекта);
последовательности выполнения работ при ремонте.

## Slide 23: Виды ремонта мебели.
Даже при правильной эксплуатации мебель стареет.
Ее периодически необходимо восстанавливать, ремонтировать.
По способу восстановления мебели можно выделить несколько видов ремонта.
Ремонт узлов соединения склеиванием.
Ремонт деталей.
Ремонт с заменой деталей.
Подгонка и навеска элементов при ремонте.
Ремонт отделки и покрытий.